110學年度新榮國民小學學生運動服材料規格建議表

| 品 名 | 材 料 規 格 | 建議售價 |
| --- | --- | --- |
| 運動短袖 (原樣) | 表布：100％聚酯纖維 吸濕排汗原紗 （非藥劑後處理加工紗） 碼重：70” x 230g/yd 耐水洗牢度：4級 功能：表層－採用十字斷面紗，真正能夠將汗水迅速排離布料上，保持衣物的乾爽舒適，使穿者於運動後不會因流汗而感到濕黏。 | $320.- |
| 2.夏季短褲 **褲子加單側拉鍊 | TTC組織布 表層:100﹪Polyester 底層:65﹪Polyester (±5%) 35% Cotton (±5%) 總成分:10%棉，90%聚酯纖維 幅寬：70 ” 碼重：500g (±5%) 耐水洗牢度：4級 功能:表層要求的是要強軔且耐磨的特性所以採用100 %聚脂纖維,而裡層就需要帶有吸汗效能的棉質素材。 | $250.- |
| 運動長袖 (原樣) | 表布：100％聚酯纖維 吸濕排汗原紗 （非藥劑後處理加工紗） 碼重：70” x 230g/yd 耐水洗牢度：4級 功能：表層－採用十字斷面紗，真正能夠將汗水迅速排離布料上，保持衣物的乾爽舒適，使穿者於運動後不會因流汗而感到濕黏。 | $350.- |
| 4.運動長褲**褲子加單側拉鍊 | TTC組織布 表層:100﹪Polyester 底層:65﹪Polyester (±5%) 35% Cotton (±5%) 總成分:10%棉，90%聚酯纖維 幅寬：70 ” 碼重：500g (±5%) 耐水洗牢度：4級 功能:表層要求的是要強軔且耐磨的特性所以採用100 %聚脂纖維,而裡層就需要帶有吸汗效能的棉質素材。 | $280.- |
| 5.帽子 | 斜紋布 | $120 |

以上材質為+-5%